辽技师赛委[2018] 6号

关于印发《辽宁省暨阜新市职业技能精英

挑战赛焊工（农民工组）技术文件》的通知

各市职业技能竞赛组织委员会，中省属有关单位：

根据2018年中国技能大赛—辽宁省“技师杯”职业技能竞赛活动安排，经省“技师杯”职业技能竞赛组织委员会研究，现将《辽宁省暨阜新市职业技能精英挑战赛焊工（农民工组）技术文件》公布如下，请结合本地、本单位实际做好队员选拔推荐和赛前训练工作。

一、竞赛标准

本技术文件是以焊工国家职业技能标准中规定的技师（二级）应具备的理论和实际操作要求为依据，结合企业生产和农民工实际工作情况制定的。

二、竞赛办法

竞赛由理论知识竞赛和实际操作竞赛两部分组成，理论知识竞赛满分100分，占总成绩20%；实际操作每个试件满分100分，共3个比赛试件，即300分，实际操作最终成绩按100分计（实际操作成绩=3个试件成绩和÷3），占总成绩的80%。

（一）理论知识竞赛

采用客观题形式命题，闭卷方式竞赛，选手自带2B铅笔、橡皮、钢笔或水性笔等，竞赛时间为90分钟。

（二）实际操作竞赛内容

1.焊条电弧焊板板对接仰焊

2.二氧化碳气体保护焊管管对接斜45°向上焊

3.氩弧焊管管水平固定全位置焊

实际操作竞赛项目由三组低碳钢试件组成，竞赛总时间为4个小时，包括打磨、组对、焊接、清理、休息、饮水、上洗手间的时间，参赛选手必须在规定时间内独立完成所有项目。

（三）实际操作竞赛办法

1.试件组对

（1）选手凭身份证、参赛证和抽签单领取试件和焊材。

（2）组对前选手应检查试件是否符合要求，如需调换向裁判员示意。

（3）参赛选手按规定的场次、时间、工位进行组对。

（4）定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料，焊材规格由参赛选手自定。

（5）组对时试件的间隙、钝边、反变形，均由参赛选手自定。

（6）板对接试件的定位焊在坡口内的两端，定位焊缝最长20mm，对接板两端不允许加引弧板和引出板。

（7）管的定位焊在正面坡口内，定位焊点数不得超过三点，定位焊缝最长10mm，定位焊不准设在仰焊位置（即5－7点钟位置）。

（8）所有试件一次组对完成。

（9）试件在组对过程中出现问题，由参赛选手自己修复，不得调换。

2.上架固定规定

全部试件组对完成后举手向裁判示意，方可进行上架固定焊接。未经裁判检查合格认可的上架固定试件，参赛选手擅自开始焊接属违规行为。

3.施焊操作规定

（1）所有试件在焊接过程中不准取下、移动或改变焊接位置。焊缝最高点距地面不得超过1.3米。

（2）试件上架后不许使用电动工具处理打磨试件。

（3）板仰位对接焊采用一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，其余层数的方向和打底焊的方向要一致。

（4）板组件两端各20mm范围内不评分。

（5）管对接45°固定焊和管水平固定焊应采用两半圆自下而上焊接，不允许背部充氩，不允许重熔。

4.打磨及焊缝清理规定

（1）所有根部焊道背面和盖面焊道表面，不允许打磨。

（2）焊接完成后，认真清理试件表面的焊渣、飞溅，但不能破坏试件焊缝的原始成形。

5.竞赛安全注意事项

（1）穿戴好防护用品，如：电焊用工作服、绝缘鞋、防护眼镜、防护手套、口罩、帽子等，严禁穿化纤服装、短袖、短裤、凉鞋。

（2）赛前严禁喝酒。

（3）认真检查设备、用具是否良好安全。认真检查和整理工作场地，导线、地线、手把线应分开放置。

（4）操作焊机电源开关时，手套和鞋不得潮湿，头部要在开关的侧面。

（5）注意保护手把线与回线不受机械损伤。

（6）电焊机手把线、接地线不准短路接触。焊接作业时，接地必须良好。

（6）焊机发生故障或漏电时，应立即切断电源，通知监考人员联系专业修理人员进行修理。

（7）电源开关要就近布置，以便发生故障时即刻关闭。

（8）更换焊条时，应戴好绝缘手套，身体不要靠在铁板或其它导电物体上。

（9）清除焊渣药皮时，必须戴好防护眼镜。

（10）焊接完毕后，参赛选手应清理试件表面的焊渣、飞溅，但不得破坏试件焊缝的原始成形，应戴好防护眼镜。

（11）切断电源，盘好电线，并把它放在指定地点，将焊机擦拭干净。

（12）切断气源，盘好气体橡胶软管，放在指定地点。

（13）操作完毕，参赛选手应将试件交监考裁判，会同监考裁判、工作人员在工位内将试件封号，并在竞赛监考记录表上签字确认，清理现场后离开。

（四）实际操作竞赛规则

1.参赛选手应在竞赛前30分钟，凭竞赛抽签单和身份证、参赛证进入赛场。

2.参赛选手不得自带焊材、焊枪、小试板等进入赛场。

3.进入赛场后，参赛选手应按照抽签单进入指定工位，并检查下列事项：焊机是否完好；焊材是否齐全；试件是否齐全；试件尺寸是否偏差。

4.参赛选手应准时参赛，迟到20分钟以上者，将不得入场，按自动弃权处理。

5.参赛选手在竞赛期间可吃饭、休息、饮水、上洗手间，但其耗时一律计入竞赛时间。

6.裁判发出开始竞赛的信号后，参赛选手方可进行操作。

7.竞赛期间，参赛选手应严格遵守《焊工安全操作规程》，接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示，确保设备及人身安全。

8.参赛选手必须独立完成所有项目，除征得裁判长许可，否则严禁与其他选手或人员交流接触。

9.参赛选手不得在试件上作任何标记。

10.试焊使用的试板由裁判统一发放，参赛选手只可在竞赛配发的专用试板上进行试焊。

11.施焊过程中，参赛选手若将试件焊废不予补发，参赛选手可在竞赛时间内自行手工修复，但不得在焊缝的正、反盖面焊道修复补焊。

12.参赛选手应爱护赛场设备，不得人为损坏。停止操作时，应关闭设备电源开关和气瓶阀门，打扫好工位的卫生。

13.参赛选手遇有问题应向裁判举手示意，由裁判处理。

14.操作完毕，参赛选手应将试件交裁判，会同裁判、工作人员在工位内将试件封号，并在竞赛记录表上签字确认。

15.监考裁判发出结束竞赛的时间信号后，参赛选手应立即停止操作，依次有序地离开赛场。

三、赛场基础设施

（一）每个竞赛工位面积为4平方米，工位内应配备组对试件所用夹具、操作架等。

（二）竞赛场地划分为检录区、加工区、收件区、检测区，现场服务与技术支持区、休息区、医疗区等。

（三）操作竞赛场地的供配电系统在所有竞赛工位同时焊接时，保证不跳闸、断电；如有特殊情况不能继续焊接需按裁判组集体协商规定执行。

（四）赛场配备排烟除尘系统。

（五）焊接设备见下表

| 序号 | 名称 | 主要配置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接设备 | ZX7-400STGIV | 山东奥太电气有限公司 |
|  |  | NBC-350III |  |
| 2 | 台虎钳 | 供选手打磨 |  |
| 3 | 打磨电源 | 两孔、三孔通用220V插座 |  |
| 4 | 焊条烘干箱 | ZYHC--60 |  |
| 5 | 焊条保温桶 |  | 每赛位 |
| 6 | 焊接工位架 | 能够实现板对接，管对接比赛项目 | 每赛位 |

（六）母材与焊接材料

1.竞赛试件材质和尺寸、坡口形式应采取机械切削方式进行加工，以保证表面质量。

2.竞赛提供的焊接材料的型号和规格如表所示：

| 类别 | 型号/材质 | 规格（mm） |
| --- | --- | --- |
| 手工电弧焊焊条 | E5015 | Φ3.2 |
| CO2气体保护焊实心焊丝 | ER50-6 | Φ1.0 |
| 低合金钢钨极氩弧焊焊丝 | ER50-6 | Φ2.0 |
| 钢板 | Q235 | δ12X120X300 |
| 钢管 | 20 | Φ60X5X100 |
| 钢管 | 20 | Φ114X8.5X100 |

四、选手自备工具及裁判员使用物品清单

下表所列工具清单，由参赛选手自行准备携带至赛场。

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面 罩 | 9 | 焊接手套 |
| 2 | 锤 子 | 10 | 直磨机 |
| 3 | 凿 子 | 11 | 角磨机 |
| 4 | 锉 刀 | 12 | 钢丝钳 |
| 5 | 钢丝刷 | 13 | 防护眼镜 |
| 6 | 扁 铲 | 14 | 电焊用工作服 |
| 7 | 砂 纸 | 15 | 绝缘鞋 |
| 8 | 活动扳手 | 16 | 钨极Φ2.0（赛场也提供） |

以下测量工具等物品清单，由裁判员使用，选手可参考准备其中的测量检验工具。

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | 3 |
| 2 | 焊缝检验尺 | 3 |
| 3 | 钢板尺 | 3 |
| 4 | 手电筒 | 3 |
| 5 | 通球（球的直径为45） | 3 |
| 6 | 白色记号笔 | 3 |
| 7 | 划针 | 3 |
| 8 | 手套 | 3 |
| 9 | 计算器 | 3 |
| 10 | 碳素笔 | 3 |
| 11 | A4纸 | 3 |

五、应急预案

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向竞赛组委会报告。

附件1.焊工比赛样图

2.焊工比赛评分标准

辽宁省“技师杯”职业技能竞赛组织委员会技术组

（辽宁省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定中心代章）

2018年10月8日

附件1

焊工比赛样图

赛件一：

赛件二:

赛件三：

附件2            焊工比赛评分标准

焊条电弧焊板板对接仰焊试件外观检查项目及评分标准

| 加密号 |  |  | 评分员签名 |  |  |  | 合计分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正 面 | 检查项目 | 标准、分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  |  | 实际 得分 |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |
|  | 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～2 | ＞2，≤3 |  | ＞3，≤4 |  | ﹥4 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 高低差 | 标准（mm） | ≤1 | ﹥1，≤2 |  | ﹥2，≤3 |  | ﹥3 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 焊缝宽度 | 标准（mm） | >16，≤20 | >20，≤21 |  | >21，≤22 |  | ≤16，>22 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 宽窄差 | 标准（mm） | ≤1.0 | ﹥1.0，≤2 |  | ﹥2，≤3 |  | ﹥3 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤15 |  | 深度≤0.5长度﹥15,≤30 |  | 深度﹥0.5 或长度﹥30 |  |
|  |  | 分数 | 8 | 5 |  | 3 |  | 0 |  |
|  | 气孔 | 标准（mm） | 0 | 气孔≤Φ1.5 数目：1个 |  | 气孔≤Φ1.5 数目：2个 |  | 气孔＞Φ1.5或数目＞2个 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 错边量 | 标准（mm） | 0 | ≤0.5 |  | ﹥0.5，≤1.0 |  | ﹥1.0 |  |
|  |  | 分数 | 4 | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 角变形 | 标准（mm） | 0～1 | ﹥1，≤3 |  | ﹥3，≤5 |  | ﹥5 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 焊缝外表成形 | 标准（mm） | 优 | 良 |  | 一般 |  | 差 |  |
|  |  |  | 成形美观，鱼鳞均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，鱼鳞均匀，焊缝平整 |  | 成形尚可，焊缝平直 |  | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |
|  |  | 分数 | 4 | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
| 反 面 | 焊缝高度 | 标准（mm） | 0～3 | ＞3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 咬边 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 气孔 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 反面成形 | 标准（mm） | 优 | 良 |  | 一般 |  | 差 |  |
|  |  | 分数 | 4 | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 未焊透 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 10 | 0分 |  |  |  |  |  |
|  | 内凹 | 标准（mm） | 无 | 深度≤0.5 |  | 深度＞0.5 |  |  |  |
|  |  | 分数 | 15 | 每2mm长扣1分（最多扣15分） |  | 0 |  |  |  |
| 电弧擦伤 |  | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |

二氧化碳气体保护焊管管对接斜45°向上焊试件外观检查项目及评分标准

| 加密号 |  |  | 评分员签名 |  |  |  | 合计分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正 面 | 检查项目 | 标准、分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  |  | 实际得分 |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ |  | Ⅳ |  |
|  | 焊缝余高 | 标准（mm） | 0～1 | ＞1，≤2 |  | ＞2，≤3 |  | ﹥3，＜0 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 高低差 | 标准（mm） | 0～1 | ﹥1，≤2 |  | ﹥2，≤3 |  | ﹥3 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 焊缝宽度 | 标准（mm） | ﹥14，≤17 | ﹥17，≤18 |  | ﹥18，≤20 |  | ≤14，﹥20 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 宽窄差 | 标准（mm） | 0～1 | ﹥1，≤2 |  | ﹥2，≤3 |  | ﹥3 |  |
|  |  | 分数 | 7 | 5 |  | 3 |  | 0 |  |
|  | 咬边 | 标准（mm） | 0 | 深度≤0.5 且长度≤10 |  | 深度≤0.5 长度﹥10≤20 |  | 深度﹥0.5 或长度﹥20 |  |
|  |  | 分数 | 8 | 5 |  | 3 |  | 0 |  |
|  | 气孔 | 标准（mm） | 0 | 气孔≤Φ1.5 数目：1个 |  | 气孔≤Φ1.5 数目：2个 |  | 气孔＞Φ1.5或 数目＞2个 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 角变形 | 标准（mm） | 0 | ≤0.5 |  | ﹥0.5，≤1 |  | ﹥1 |  |
|  |  | 分数 | 3 | 2 |  | 1 |  | 0 |  |
|  | 表面成形 | 标准（mm） | 优 | 良 |  | 一般 |  | 差 |  |
|  |  |  | 成形美观，鱼鳞均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，鱼鳞均匀，焊缝平整 |  | 成形尚可，焊缝平直 |  | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |
|  |  | 分数 | 7 | 5 |  | 3 |  | 0 |  |
| 反 面 | 焊缝高度 | 标准（mm） | 0～3 | ＞3或＜0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 咬边 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 气孔 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 反面成形 | 标准（mm） | 优 | 良 |  | 一般 |  | 差 |  |
|  |  | 分数 | 5 | 3 |  | 1 |  | 0分 |  |
|  | 未焊透 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 内凹 | 标准（mm） | 无 | 深度≤0.5 |  | 深度＞0.5 |  |  |  |
|  |  | 分数 | 15 | 每2mm长扣1分（最多扣15分） |  | 0 |  |  |  |
|  | 焊瘤 | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
| 电弧擦伤 |  | 标准（mm） | 无 | 有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |

氩弧焊管管水平固定全位置焊试件外观检查项目及评分标准

| 加密号 |  |  | 评分员签名 |  |  |  | 合计分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 检查项目 | 标准、分数 | 焊缝等级 |  |  |  |  |  |  | 实际得分 |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅲ |  |  | Ⅳ |  |
|  | 焊缝余高 | 标准（mm) | 0～1 | ﹥1，≤1.5 |  | ﹥1.5，≤2.5 |  |  | ＜0，﹥2.5 |  |
|  |  | 分数 | 12 | 6 |  | 2 |  |  | 0 |  |
|  | 高低差 | 标准（mm) | ≤0.5 | ﹥0.5，≤1 |  | ﹥1，≤2 |  |  | ﹥2 |  |
|  |  | 分数 | 12 | 6 |  | 2 |  |  | 0 |  |
|  | 焊缝宽度 | 标准（mm) | ﹥8，≤12 | ﹥12，≤13 |  | ﹥13，≤14 |  |  | ≤8，﹥14 |  |
|  |  | 分数 | 12 | 6 |  | 2 |  |  | 0 |  |
|  | 宽窄差 | 标准（mm） | ≤1 | ﹥1, ≤1.5 |  | ﹥1.5, ≤3 |  |  | ﹥3 |  |
|  |  | 分数 | 12 | 6 |  | 2 |  |  | 0 |  |
|  | 气孔 | 标准（mm） | 0 | 气孔≤Φ1.5 数目：1个 |  | 气孔≤Φ1.5 数目：2个 |  |  | 气孔＞Φ1.5或数目＞2个 |  |
|  |  | 分数 | 12 | 6 |  | 4 |  |  | 0 |  |
|  | 咬边 | 标准（mm) | 0 | 深度≤0.5，且长度≤10 |  | 深度≤0.5，且长度﹥10，≤16 |  |  | 深度﹥0.5， 或长度﹥16 |  |
|  |  | 分数 | 10 | 每2mm扣1分，最多扣5分 |  | 每2mm扣1分，最多扣8分 |  |  | 0 |  |
|  | 根部凸出 | 标准（mm) | 通球Φ=0.9d(内径） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分数 | 10（通过），0（通不过） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 角变形 | 标准（mm) | ﹥0，≤0.5 | ﹥0.5，≤1 |  | ﹥1，≤1.5 |  | ﹥1.5 |  |  |
|  |  | 分数 | 10 | 6 |  | 2 |  | 0 |  |  |
|  | 焊缝外观成形 | 标准（mm) | 优 | 良 |  | 一般 |  | 差 |  |  |
|  |  |  | 成形美观，焊纹均匀细密，高低宽窄一致 | 成形较好，鱼鳞均匀，焊缝平整 |  | 成形尚可，焊缝平直 |  | 焊缝弯曲，高低宽窄明显，有表面焊接缺陷 |  |  |
|  |  | 分数 | 10 | 6 |  | 2 |  | 0 |  |  |

注：1.表面有裂纹、夹渣、未熔合、焊穿等缺陷之一，外观作0分处理。

2.焊缝未盖面，焊缝表面及根部有修补或试件做舞弊标记，该项目作0分处。

3.管件未分两半由下向上焊接，表面重熔的，该试件外观为0分。